г.Николаев
ОАО   НГЗ
Глиноземное пр-во                                                                                                                     
Уч-к выпарки

АКТ

От 17.11.2000 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  и.о. главного  механика ГлП Пучков Г.А., ст. механик ГлП Погребной В.А.,  и.о. механика  уч-ка выпарки Аникин Ю.В., инженер отдела внедрения НПИФ «ВиЛП» Феденюк Г.В., ст. механик НПИФ «ВиЛП» Долда Н.Ф. составили настоящий акт о том, что 16.11.2000 г. была проведена обработка подшипников 7,8 насоса 10LNH 22 Рс 106 триботех-ническим составом НИОД-2 с целью испытания эффективности применения настоящего состава.

После 4-х часовой обкатки подшипников 7,8 смесью масла ИгП-30 с
триботехническим составом НИОД-2, смесь из подшипниковых узлов 7,8 была
удалена, в узел подшипника 7 было залито масло, а узел подшипника 8 был промыт маслом и оставлен в работе без смазки (искусственно создана аварийная ситуация).
Насос был включен в работу в 13.00. до 16.30 насос продолжал работать в штатном режиме, подшипниковый узел №8 работал без смазки (насухую) под наблюдением специалистов НПИФ «ВиЛП» и участка выпарки.

В процессе наблюдения посторонних шумов в подшипниковых узлах 7,8 не
наблюдалось, температура в пределах нормы (50-60 град.), что свидетельствует об образовании на поверхностях трения подшипников защитного, с низким
коэффициентом трения слоя.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности
применения триботехничёского состава НИОД-2 в узлах трения механизмов с целью продления их срока службы и избежания чрезмерного перегрева их в случае аварийного выхода из строя системы смазки.

И.О.Гл.механика ГлП                             Пучков Г.А.

Ст.механик ГлП                                       Погребной В.А.

И.О. механика уч-ка выпарки                Аникин Ю.В.

Инженер отдела внедрения

НПИФ «ВиЛП»                                       Феденюк Г.В.

Ст. механик НПИФ «ВиЛП»                  Долда Н.Ф.